Н.Е. Молоштанова, Г.Л. Беляева
Пермский университет
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛИТОЛОГО-ПЕТРОГРАФИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОДУКТИВНЫХ ПЛАСТОВ НА ШАХТНОМ ПОЛЕ СКРУ-3 ВЕРХНЕКАМСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Геолого-технологическое картирование продуктивных пластов наиболее полно было проведено для южной части Верхнекамского месторождения калийных солей (ОАО “Уралкалий”). Там была установлена зависимость качества руды, поступающей на флотационное обогащение, от текстурно-структурных разновидностей сильвинитов.
Основными критериями для подразделения сильвинитовой руды по степени обогатимости служили следующие ее технологические свойства:
-	содержание полезного компонета;
-	процентный выход прогнозируемого крупного зерна, который контролируется естественным размером сильвинитовых зерен;
-	дробимость руды в зависимости от степени ее измельчения при подготовке к обогащению;
-	степень раскрытия полезного компонента.
В соответствии с вышеперечисленными критериями были выделены четыре типа сильвинитовой руды: хорошообогатимая – с преобладанием  молочно-белых зерен сильвина; нормальнообогатимая – с преобладанием розовых разностей сильвина; среднеобогатимая – пестроокрашенные и красные сильвиниты и труднообогатимые – сургучно-красные [1].
Оптимальное соотношение разновидностей в продуктах, поступающих на обогащение, позволяет получать высококачественный концентрат хлористого калия, соответствующий ГОСТу.
Для прогнозирования качества руды на различных участках шахтного поля СКРУ-3  в течение 1999 г. проводилось геолого-технологическое картирование [2]. Результаты проведенных исследований позволили сделать следующие выводы.
1.	Содержание сильвинитов колеблется в пределах 26,9-40,0% в пласте Кр-II и 26,2-45,7% в пласте АБ, причем максимальные значения отмечаются на севере и западе шахтного поля в пласте Кр-II и на юге и востоке в пласте АБ. 
2.	Прогнозируемый выход зерен сильвина крупнее 1 мм в пласте Кр-II не превышает  46,8-53,2%, а в пласте АБ – 66,0-76,7%. Наряду с этим степень раскрытия полезного компонента при дроблении руды до 3 мм составляет соответственно 85,2 и 91,3% (по данным средневзвешанных расчетов). Низкие технологические показатели сильвинитовой руды пласта Кр-II объясняются преобладанием в них красных и сургучно-красных сильвинитов (точка наблюдения 15, рисунок), что позволяет отнести эти руды к средне- и даже труднообогатимым. 
3.	Руда пласта АБ считается нормально- хорошообогатимой за исключением точки наблюдения 20, где отмечены повышенные содержания сургучно-красных сильвинитов. 
4.	В связи с вышеизложенным рекомендуется совместное обогащение сильвинитовой руды из пластов Кр-II и АБ всоотношении 40 и 60% соответственно, что приведет к повышению выхода зерен крупнее 1 мм до 60%. При этом степень раскрытия полезного компонента составит 88,9% при оптимальной 90%. 
Библиографический список
1. Вишняков А.К., Молоштанова Н.Е. и др. Технологические свойства калийных солей как фактор их оценки // Природная сода и давсонитопроявления в СССР. М., 1985. С. 159-171.
2. Молоштанова Н.Е., Беляева Г.Л., Корочкина О.Ф. Геолого-технологическое картирование сильвинитовых  пластов на Верхнекамском месторождении // Калийные соли Беларуси: состояние освоения месторождений, перспективы развития, проблемы. Минск, 1999. С. 158-159.

Сильвинит розовый

Сильвинит красный

Каменная соль

Сильвинит 
сургучно-красный

Галопелиты

Изменение литологического состава пласта КрII по точкам наблюдения 15-17-4-14-13 (северная часть шахтного поля СПКРУ-3). 
Горизонтальный масштаб 1:40000