Title: ТВЕРДЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ
Author: Чайковский
Last saved by: kardak
Company: Минерологический музей

А.Ф. Сметанников, В.Н. Филиппов*, Л.А. Янулова* 

© А.Ф. Сметанников, В.Н. Филиппов, Л.А. Янулова, 2000

Горный институт УрО РАН, г. Пермь
* Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар
МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПИГМЕНТА СИЛЬВИНОВ ВЕРХНЕКАМСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ СОЛЕЙ
Авторами был изучен состав пигмента сильвинов Верхнекамского месторождения солей. Для анализа был взят флотационный хлоркалий, представляющий собой средний состав сильвинов промышленной зоны калийной залежи. В процессе выделения пигмента растворением пробы в дистиллированной воде и последующей фильтрации нерастворимого остатка пигмент разделился на флотируемую часть и осадок. Эти фракции были проанализированы количественным рентгенофазовым методом.
Состав пигмента сильвинов, %
Минерал | Фракции пигмента сильвина
| Флотируемая часть | Осадок
Гетит | 70 | 8
Гематит | 7 | 3
Доломит | 10 | 80
Кварц | 5 | 3
Золото | Следы | Не обнаружено
Как видно из таблицы, Au содержится только во флотате и, следовательно, большая его часть сосредоточена в этой фракции. Для сравнения можно отметить, что содержание Au во флотационном хлоркалии, определенное пробирным методом [1], составляет 0,12 г/т. По данным микрозондового анализа во флотате не обнаружено минералов или соединений Au. В осадке обнаружены чешуйка золота размером 15×25 мкм и размером 0,3 мкм интерметаллид с содержанием, %: Au - 70,21; Ag - 6,32 и Cu - 24,08. Кроме этого, выделены следующие металлы и сплавы (Ni, Fe, Zn, Sn, Cu, Pb), а также минералы некоторых из этих элементов - пирит, пирротин, халькопирит, сфалерит, касситерит, силикат Ni, барит, циркон.
Обобщение результатов наблюдений и анализов позволяет сделать вывод, что пигмент сильвина является двухфазным образованием, состоящим из флотируемой части и осадка. Во флотируемой части сосредоточена большая часть Au, причем не в самородной форме (карбонилгалогениды). В осадке обнаружены единичные микровыделения Au и его интерметаллиды с Ag и Cu. Это подтверждает ранее сделанный вывод [2] о том, что содержание Au в солевых породах в самородной форме минимально. Многочисленные микровыделения металлов, в том числе и в минеральной форме, по-видимому, отвечают крайне низким их содержаниям в пигменте - от 10^-2 до 10^-3%. Содержания металлов в сильвине могут составлять от 10^-3 до 10^-5%.
Библиографический список
1. Сметанников А.Ф., Николаев А.С., Кудряшов А.И., Кузнецов Н.В. Благородные металлы в солях ВКМ // Изв. Вузов. Горный журнал. Уральское горное обозрение (в печати).
2. Сметанников А.Ф., Кудряшов А.И. Содержание и распределение благородных металлов в маркирующей глине Верхнекамского месторождения солей // Геохимия. 1999. № 6. С. 669-672.