ИКД
5013 Информационная
карта диссертации
04 кандидатская
05 докторская
5418 Исходящий номер.
дата.
 
5715 Язык
диссертации
 русский
5715 Инвентарный
номер
 
5409 Дата защиты
 9 ноября 2007 года 
6444 Шифр научной
специальности
 25.00.05
7425 На соискание
степени
 кгмн
2061 Предствлено к защите:
61 Рукопись, в т.ч. научный доклад
52 Монография
43 Учебник
6147 Фамилия, Имя, Отчество соискателя
Лившиц Татьяна Сергеевна
Фамилия, инициалы
Ученая степень
Шифр научной специальности
6156 Научные руководители
Урусов В. С

6165 Официальные оппоненты
Котельников А. Р
Бычков А. Ю

6255
дхн

4662
дгмн
кгмн

6453

4626

5733 Кол‑во томов
5742 Кол‑во стр.

Номер тома
Кол‑во стр.

5751 Приложений
5787 Источников

5778 Таблиц
5760 Иллюстраций

Сведения об организации, в совете которой проходила защита
2457 Код ОКПО

2934 Телефон

2394 Телефакс

2754 Город

1332 Сокращенное наименование министерства (ведомства)

7452 Шифр совета

2151 Полное наименование организации

2358 Сокращенное наименование организации

2403 Код ВНТИЦ

2655 Адрес организации (индекс, республика, область, город, улица, дом)

Сведения об организации, в которой работает соискатль
2988 Телефон

3087 Телефакс

2781 Город

2187 Наименование организации

2385 Сокращенное наименование организации

2682 Адрес организации (индекс, республика, область, город, улица, дом)

9045 Наименование диссертации
Искусственные и природные минеральные матрицы для иммобилизации актиноидов (на примере ферритного граната и минералов групп пирохлора и бритолита)
9117 Реферат
Объект исследования и цель работы. Методы исследования и аппаратура. Теоретические и практические результаты и их новизна. Степень и эффективность внедрения. Область применения.
Актуальность проблемы. В странах с ядерной энергетикой, включая Россию, накоплены большие объемы радиоактивных отходов (РАО) разной активности и агрегатного состояния. Их  
главным источником является переработка отработанного ядерного топлива (ОЯТ) энергетических, транспортных (судовых) и исследовательских реакторов, а также наработка делящихся  
материалов военного назначения (уран‑235, плутоний‑239). Основную опасность представляют жидкие высокоактивные отходы (ВАО). 
 
Обеспечение безопасного и эффективного обращения с радиоактивными материалами является одной из важнейших экологических проблем. Более того, разработка способов утилизации  
отходов ядерного топливного цикла представляет собой необходимое условие дальнейшего развития атомной энергетики. 
 
Общепринятым подходом к решению проблемы обращения с жидкими ВАО считается их перевод в твердое состояние с включением в состав прочных фаз (консервирующих матриц) и дальнейшим  
размещением в подземных хранилищах. В настоящее время для иммобилизации ВАО в промышленном масштабе используются стекломатрицы. Результаты исследований свидетельствуют о низкой  
устойчивости таких стекол в подземных водах, особенно после их неизбежной раскристаллизации при хранении под действием радиогенного тепла. Это приведет к выносу радионуклидов,  
в том числе долгоживущих актиноидов, в окружающую среду. Поэтому разработка альтернативных кристаллических (минералоподобных) матриц для иммобилизации высокоактивных отходов  
является актуальной научной задачей. Надежная фиксация в течение длительного времени (многие миллионы лет) должна быть обеспечена в отношении наиболее радиотоксичных элементов:  
долгоживущих актиноидов (Np, Pu, Am, Cm), которые представляют основную опасность для человека и окружающей среды в долгосрочной перспективе. 
 
Требования к матричным фазам состоят в значительной изоморфной емкости в отношении компонентов отходов, высокой механической и радиационной прочности, устойчивости при взаимодействии  
с растворами, а также простоте их промышленного получения. Выбор фаз, обладающих перечисленными свойствами, осуществляется на основании результатов геохимических, минералогических  
и кристаллохимических исследований минералов и искусственных соединений. 
 
В диссертации дано обоснование пригодности матриц на основе ферритных гранатов для иммобилизации актиноидных высокоактивных отходов. На примере природных радиоактивных минералов  
проведено изучение процессов разрушения и восстановления структуры кристаллических фаз, которые будут происходить в матрицах ВАО в течение длительного времени. 
 
Цель работы. Цель исследований заключалась в разработке новой кристаллической матрицы на основе ферритного граната для иммобилизации актиноидных высокоактивных отходов, а  
также в изучении процессов разрушения и восстановления структуры в природных аналогах матриц ВАО  радиоактивных минералах групп пирохлора и бритолита. 
 
Основные задачи исследования. В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 
1) выбор составов ферритных гранатов для синтеза методом холодного прессования‑спекания и определение структурных свойств и химического состава полученных образцов, 
2) изучение химической прочности в водных растворах искусственных фаз с гранатовой структурой при различных значениях температуры и pH среды, 
3) оценка радиационной прочности гранатов при введении в их структуру изотопа кюрий‑244 и изучение влияния аморфизации на устойчивость матрицы в воде, 
4) исследование радиоактивных минералов групп пирохлора и бритолита  природных аналогов искусственных матриц, для определения радиационной устойчивости этих минералов и изучения  
процессов их химического изменения. 
 
Научная новизна. Результаты работы являются оригинальными и основаны на исследованиях, проводимых автором с 2001 г. На основе полученных данных: 
 
1) Установлены оптимальные параметры синтеза матриц на основе ферритных гранатов с актиноидами (An) и лантаноидами (Ln) методом холодного прессования‑спекания. 
 
2) Изучена изоморфная емкость структуры ферригранатов в отношении актиноидов и лантаноидов в зависимости от условий синтеза и содержания элементов‑примесей (Na, Al, Si, Sn). 
 
3) Определены химическая и радиационная прочность (An‑Ln)‑ферригранатов. 
 
4) Проведены оценка радиационной устойчивости U‑Th‑содержащих минералов групп пирохлора и бритолита и сравнение этих данных с результатами исследований их синтетических аналогов. 
 
Практическая значимость. Полученные в работе данные о свойствах ферритов со структурой граната доказывают возможность их использования для иммобилизации актиноидных отходов.  
Экономический эффект достигается за счет того, что слагающие матрицу компоненты (актиноиды, редкоземельные элементы, цирконий, железо) находятся в составе самих ВАО. Такие  
матрицы синтезируются методом холодного прессования‑спекания за короткое время (35 часов) при температуре 1300оС. 
 
По результатам исследований искусственных фаз с гранатовой структурой подготовлена заявка на патент об изобретении Способ иммобилизации актиноидно‑редкоземельной фракции  
высокоактивных отходов, которая в мае 2006 г. направлена в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (РОСПАТЕНТ, заявка  2006117312). 
 
Фактический материал и методы исследования. Синтез ферритных гранатов выполнен в Российском химико‑технологическом университете (РХТУ, Москва) и Корейском институте природных  
ресурсов (KIGAM, Южная Корея). Образцы природных минералов групп пирохлора и бритолита получены из сырьевого фонда Музея Землеведения МГУ, а также предоставлены А.Р. Алимовой  
(Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана), З.В. Шлюковой и П.М. Карташовым (ИГЕМ РАН). Изучение природных и искусственных образцов проводилось в Лабораториях кристаллохимии  
минералов, геохимии и анализа минерального вещества Института геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии (ИГЕМ РАН, Москва). Синтез и изучение ферригранатной  
матрицы, допированной изотопом кюрий‑244, осуществлены в Институте атомных реакторов (НИИАР, Димитровград). Опыты по выщелачиванию ферригранатов выполнялись в Корейском институте  
природных ресурсов и Лаборатории геохимии ИГЕМ РАН. 
 
Вклад автора диссертации заключается в постановке задач исследования, изучении состава природных минералов и искусственных матриц методом аналитической сканирующей электронной  
микроскопии, расшифровке рентгенограмм образцов и определении их фазового состава, выборе проб для облучения и изучения скорости выщелачивания элементов, а также в обработке  
экспериментальных результатов и их интерпретации. 
 
Защищаемые положения. 
 
1) Для иммобилизации высокорадиоактивных актиноидных отходов разработана матрица на основе феррита с гранатовой структурой (пр. гр. Ia3d, Z=8) и общей формулой (Ca,Ln3+,4+,An3+,4+)3(Zr,Fe)2Fe3O12.  
Равновесие при твердофазном синтезе ферригранатов, содержащих актиноиды и лантаноиды, наступает при 1300оС за 35 часов. Образцы сложены доминирующей фазой граната и небольшим  
количеством перовскита. Основная часть An и Ln находится в гранате. 
 
2) Матрица на основе ферриграната обладает высокой емкостью в отношении актиноидов и продуктов их деления (Ln, Zr, Sn), включает элементы‑контаминанты (Na, Al, Si) и продукты  
коррозии (Fe, Zr). Содержание актиноидов в ферригранатах достигает 30 мас.% и уменьшается с увеличением в них концентрации Na, Al, Si, Sn. 
 
3) Скорость выщелачивания актиноидов и лантаноидов из ферригранатов нейтральными и щелочными растворами при 90150оС очень низка (10‑510‑7 г/м2.сутки). Это на несколько порядков  
ниже, чем скорость выноса из стекломатриц, используемых в настоящее время для отверждения высокоактивных отходов. Выбор участков для хранилищ ВАО с нейтральными  слабощелочными  
значениями рН подземных вод обеспечит надежную фиксацию актиноидов в гранатовой матрице. 
 
4) При распаде изотопа Cm‑244 структура граната аморфизуется после накопления дозы 1.6.1018 &#945;‑распад/г (0.17 смещений на атом). Эта величина близка к устойчивости титанатных  
пирохлоров  детально изученных матриц актиноидных отходов. Аморфизация приводит к незначительному (в 45 раз) увеличению скорости выщелачивания Cm из матрицы на основе ферриграната. 
 
5) Аморфизация природных пирохлоров и бритолитов наступает при дозе облучения выше 1019 &#945;‑распад/г (>0.9 смещений на атом). Это в несколько раз выше аморфизационных доз  
для их искусственных аналогов при облучении ионами или распаде актиноидов (Cm‑244, Pu‑238) и связано с восстановлением структур минералов со временем. Изучение искусственных  
фаз позволяет определить реальную дозу аморфизации структур матриц высокоактивных отходов. 
 
Апробация работы. Результаты исследований докладывались на годичной сессии Всероссийского минералогического общества Роль минералогических исследований в решении экологических  
проблем (Москва, 2002), 4‑ом Международном симпозиуме по истории минералогических музеев и минералогии, геммологии, кристаллохимии и кристаллогенезису (Санкт‑Петербург, 2002),  
33‑ей (Prague, 2003) и 35‑ой (Baden, 2005) Международных конференциях Актиниды (Journees des Actinides), XV‑ом Международном совещании по рентгенографии и кристаллохимии  
минералов (Санкт‑Петербург, 2003), IV‑ой (Озерск, 2003) и V‑ой (Дубна, 2006) конференциях РАДИОХИМИЯ, X‑ом съезде Всероссийского минералогического общества (Санкт‑Петербург,  
2004), XXVIII‑ом (San Francisco, 2004) и XXIX‑ом (Ghent, 2005) Международных симпозиумах по научным основам обращения с радиоактивными отходами (International Symposium on  
the Scientific Basis for Nuclear Waste Management), XI‑ой Национальной конференции по росту кристаллов (Москва, 2004), Международной научной конференции Спектроскопия, рентгенография  
и кристаллохимия минералов (Казань, 2005), 1‑ом Европейском химическом конгрессе (1‑st European Chemistry congress, Budapest, 2006), XIV‑ой научной конференции аспирантов  
и молодых ученых ЛОМОНОСОВ (Москва, 2007), Общем собрании Европейского геологического союза (General Assembly of the European Geosciences Union, Vienna, 2007). 
 
Дипломная работа Радиационная прочность, изоморфизм и кинетика фазообразования в кристаллических матрицах актинидов, содержащая часть результатов, изложенных в диссертации,  
отмечена премией Президиума РАН для студентов высших учебных заведений в 2004 году. Цикл работ Иммобилизация радиоактивных отходов ядерной энергетики в 2006 году удостоен  
премии конкурса Новая генерация, проводимого Президиумом РАН и РАО ЕЭС России. 
 
Публикации. По теме диссертации опубликовано 26 работ: в том числе в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, определенных Высшей аттестационной комиссией, 6 статей,  
а также 20 тезисов докладов в сборниках Международных и Всероссийских конференций. По результатам изучения фаз с гранатовой структурой в 2006 году подана заявка на патент  
об изобретении. 
 
Структура и объем работы. Диссертационная работа объемом 125 страниц состоит из оглавления, введения, 6 глав, выводов, списка цитируемой литературы (112 наименований). Она  
содержит 38 таблиц и 43 рисунка. В первой главе даются обзор состояния проблемы обращения с высокоактивными отходами и подход к ее решению. Вторая глава содержит описание  
изучаемых объектов (искусственных ферригранатов и минералов групп пирохлора и бритолита) и методов их исследования. Третья и четвертая главы посвящены изучению свойств ферритных  
гранатов, определяющих пригодность этих фаз для долговременной фиксации актиноидов. В пятой главе на примере природных пирохлоров и бритолитов приводятся результаты исследования  
радиационного разрушения структур консервирующих матриц. Шестая глава посвящена обсуждению полученных данных и их сравнению с результатами исследований свойств различных матричных  
фаз. 
 
Благодарности. Автор выражает благодарность научному руководителю В.С. Урусову за внимание к работе. За синтез образцов ферритных гранатов автор признателен Н.С. Михайленко  
(РХТУ, Москва) и С.Ч. Че (KIGAM, Южная Корея), а А.Р. Алимовой (Минералогический музей А.Е. Ферсмана), З.В. Шлюковой и П.М. Карташову (ИГЕМ РАН)  за предоставленные для изучения  
природные бритолиты и пирохлоры. За помощь при проведении исследований образцов различными аналитическими методами автор благодарен сотрудникам ИГЕМ РАН М.И. Лапиной, А.В.  
Мохову, Л.А. Кочетковой, А.В. Сивцову и О.Р. Рафальской. Получение части результатов, приведенных в работе, было бы невозможно без сотрудничества с А.А. Ошеровой, сотрудниками  
Института атомных реакторов (Димитровград) С.В. Томилиным и А.А. Лизиным, а также с В.С. Русаковым и Р.В. Ковальчук (Физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова) и Ю.А. Тетериным  
(РНЦ Курчатовский Институт). Всем им автор выражает свою глубокую благодарность. Особую признательность автор выражает Б.И. Омельяненко (ИГЕМ РАН) за помощь при проведении  
исследований. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке Федерального агентства по науке и инновациям и Российского фонда фундаментальных исследований. 
5436
Фамилия, инициалы
Должность
Уч. степень
Подпись МП
Руководитель организации
6111 
6311 
6210   кархн

Председатель
диссертационного совета
6264 
6320 
6462   кархн

5634 Индексы УДК
7434 Дата
7506 Входящий номер

5616 Коды тематических рубрик

5643 Ключевое слово